附件10：

中职加工制造专业类焊接技术项目

技能竞赛规程、评分标准及选手须知

一、竞赛内容

参赛选手按图纸要求进行试件的装配，使用手工电弧焊、CO2气体保护焊、钨极氩弧焊（TIG）等焊接方法完成组合件的焊接（参照压力容器标准进行检测）。

二、竞赛方式

个人赛

三、竞赛时量

150分钟

四、名次确定办法

按竞赛总成绩由高到低排序确定名次。成绩相同，竞赛用时少者名次列前；成绩和用时均相同，加工产品的完整性和配合精度优者名次列前。

五、评分标准与评分细则

1. 评分标准

| 序号 | 项 目 | 配 分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 焊条电弧焊 | 40 |
| 2 | CO2气体保护焊 | 30 |
| 3 | 钨极氩弧焊 | 25 |
| 4 | 文明生产 | 5 |
| 合 计 |  | 100 |

2. 评分细则

（1）焊条电弧焊（40分）

| 检查项目 | 标准/赋分 | 焊缝等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 焊缝余高 | 标准（mm） | 0～2 | >2，≤3 | >3，≤4 | >4，<0 |
|  | 分 数 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 焊缝高低差 | 标准（mm） | ≤1 | >1，≤2 | >2，≤3 | >3 |
|  | 分 数 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 焊缝宽度 | 标准（mm） | ≤20 | >20，≤21 | >21，≤22 | >22 |
|  | 分 数 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 焊缝宽窄差 | 标准（mm） | ≤1.5 | >1.5，≤2 | >2，≤3 | >3 |
|  | 分 数 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 咬 边 | 标准（mm） | 0 | 深度≤0.5 且长度≤15 | 深度≤0.5 长度>15， ≤30 | 深度>0.5 或长度>30 |
|  | 分 数 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 未焊透 | 标准（mm） | 0 | 深度≤0.5 且长度≤15 | 深度≤0.5 长度>15， ≤30 | 深度>0.5 或长度>30 |
|  | 分 数 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 背面焊缝 凹 陷 | 标准（mm） | 0 | 深度≤0.5 且长度≤15 | 深度≤0.5 长度>15， ≤30 | 深度>0.5 或长度>30 |
|  | 分 数 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 错 边 量 | 标准（mm） | 0 | ≤0.7 | >0.7，≤1.2 | >1.2 |
|  | 分 数 | 2 | 1.5 | 1 | 0 |
| 角 变 形 | 标准（mm） | 0～1 | ≥1，≤3 | >3，≤5 | >5 |
|  | 分 数 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 焊缝正面外表成形 | 标准（mm） | 优 | 良 | 一般 | 差 |
|  |  | 成形美观， 焊纹均匀细密，高低宽窄一致 | 成形较好，焊纹均匀，焊缝平整 | 成形尚可，焊缝平直 | 焊缝弯曲，高低宽窄明显，有表面焊接缺陷 |
|  | 分 数 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| X射线探伤 | 标准 | Ⅰ级片 | Ⅱ级片 | Ⅲ级片 | Ⅳ级片 |
|  | 分数 | 8 | 5 | 2 | 0 |
| 合计 | 40分 |  |  |  |  |

注：①焊缝未盖面、焊缝表面及根部已修补或试件做标记则该单项作0分处理。

②凡焊缝表面有裂纹、夹渣、未熔合、气孔等缺陷之一的，该试件外观为0分。

③正、反面外观检查焊缝全长，两端各20mm焊缝不评分。

（2）CO2气体保护焊（30分）

| 检查项目 | 标准/赋分 | 焊缝等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 焊缝余高 | 标准（mm） | 0～2 | >2，≤3 | >3，≤4 | >4，<0 |
|  | 分 数 | 2 | 1.5 | 1 | 0 |
| 焊缝高低差 | 标准（mm） | ≤1 | >1，≤2 | >2，≤3 | >3 |
|  | 分 数 | 2 | 1.5 | 1 | 0 |
| 焊缝宽度 | 标准（mm） | ≤20 | >20，≤21 | >21，≤22 | >22 |
|  | 分 数 | 2 | 1.5 | 1 | 0 |
| 焊缝宽窄差 | 标准（mm） | ≤1.5 | >1.5，≤2 | >2，≤3 | >3 |
|  | 分 数 | 2 | 1.5 | 1 | 0 |
| 咬 边 | 标准（mm） | 0 | 深度≤0.5 且长度≤15 | 深度≤0.5 长度>15， ≤30 | 深度>0.5 或长度>30 |
|  | 分 数 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 未焊透 | 标准（mm） | 0 | 深度≤0.5 且长度≤15 | 深度≤0.5 长度>15， ≤30 | 深度>0.5 或长度>30 |
|  | 分 数 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 背面焊缝 凹 陷 | 标准（mm） | 0 | 深度≤0.5 且长度≤15 | 深度≤0.5 长度>15， ≤30 | 深度>0.5 或长度>30 |
|  | 分 数 | 2 | 1.5 | 1 | 0 |
| 错 边 量 | 标准（mm） | 0 | ≤0.7 | >0.7，≤1.2 | >1.2 |
|  | 分 数 | 2 | 1.5 | 1 | 0 |
| 角 变 形 | 标准（mm） | 0～1 | ≥1，≤3 | >3，≤5 | >5 |
|  | 分 数 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 焊缝正面外表成形 | 标准（mm） | 优 | 良 | 一般 | 差 |
|  |  | 成形美观， 焊纹均匀细密，高低宽窄一致 | 成形较好，焊纹均匀，焊缝平整 | 成形尚可，焊缝平直 | 焊缝弯曲，高低宽窄明显，有表面焊接缺陷 |
|  | 分 数 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| X射线探伤 | 标准 | Ⅰ级片 | Ⅱ级片 | Ⅲ级片 | Ⅳ级片 |
|  | 分数 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 合计 | 30分 |  |  |  |  |

注：①焊缝未盖面、焊缝表面及根部已修补或试件做标记则该单项作0分处理。

②凡焊缝表面有裂纹、夹渣、未熔合、气孔等缺陷之一的，该试件外观为0分。

③正、反面外观检查焊缝全长，两端各20mm焊缝不评分。

（3）钨极氩弧焊（25分）

| 检查项目 | 标准/赋分 | 焊缝等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| 焊缝余高 | 标准(mm) | 0~0.5 | >0.5，≤1 | >1，≤1.5 | ＞1.5，＜0 |
|  | 分 数 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 焊缝高低差 | 标准(mm) | ≤0.5 | ＞0.5，≤1 | ＞1，≤2 | ＞2 |
|  | 分 数 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 焊缝宽度 | 标准(mm) | ≤12 | ＞12，≤13 | ＞13，≤14 | ＞14 |
|  | 分 数 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 焊缝宽窄差 | 标准(mm) | ≤1 | ＞1，≤1.5 | ＞1.5，≤3 | ＞3 |
|  | 分 数 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 咬 边 | 标准(mm) | 0 | 深度≤0.5，且长度≤10 每2mm扣1分，最多扣4分 | 深度≤0.5，且长度＞10,≤16 每2mm扣1分，最多扣4分 | 深度＞0.5，或长度＞16 |
|  | 分 数 | 4 | 按标准扣分 | 按标准扣分 | 0 |
| 根部凸出 | 标准(mm) | 通球φ=0.85d（内径） |  |  |  |
|  | 分 数 | 3（通过） | 0（通不过） |  |  |
| 角变形 | 标准(mm) | 0 | ≤0.5 | ＞0.5，≤1 | ＞1 |
|  | 分 数 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 焊缝外表成形 | 标准(mm) | 优 | 良 | 一般 | 差 |
|  |  | 成形美观，焊纹均匀细密，高低宽窄一致 | 成形较好，焊纹均匀，焊缝平整 | 成形尚可 焊缝平直 | 焊缝弯曲，高低宽窄明显，有表面焊接缺陷 |
|  | 分 数 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 合计 | 25分 |  |  |  |  |

注：① 焊缝未盖面、焊缝表面及根部已修补或试件做标记则该单项作0分处理。

②凡焊缝表面有裂纹、夹渣、未熔合、气孔等缺陷之一的，该试件外观为0 分。

③表面重熔的，该试件外观为0 分。

④焊缝正反面外观检查。

（4）文明生产（5分）

| 项目 | 内容及要求 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文明生产 | 1、按要求穿戴安全防护用品 | 每违反一项扣1分，扣完为止 | 5 |
|  | 2、按要求清理竞赛场地 |  |  |
|  | 3、试件及工具摆放规范 |  |  |
| 规范操作 | 1、试件定位准确 |  |  |
|  | 2、在指定试板上调试电流 |  |  |
|  | 3、服从裁判指挥 |  |  |
|  | 4、开始焊接前按要求检查焊接设备设施 |  |  |
|  | 5、按规定使用电动工具 |  |  |
| 合计 | 5分 |  |  |

六、赛点提供的设施设备仪器清单

1. 设施设备清单

| 设施设备 | 型号 | 生产厂家 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2气体保护焊机 | YM-350KR2HGE | 松下 |  | 6台 |
| 交直流弧焊机 | WSE-315P | 佳士 |  | 6台 |
| 焊条烘箱 |  |  |  | 1个 |
| 焊条保温筒 |  |  |  | 6个 |
| 焊接工作平台 |  |  |  | 12个 |
| 钳台 |  |  |  | 2个 |
| 氩气减压表 |  |  |  | 6个 |
| CO2气体减压表 |  |  |  | 6个 |
| 槽钢 |  |  |  | 6根 |
| 钨极 |  |  | Ф2.4 | 若干 |
| 电源插线板 |  |  |  | 6个 |

2. 材料清单

| 设施设备 | 型号 | 生产厂家 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 板 | Q235 |  |  | 若干 |
| 管 | 20# |  |  | 若干 |
| 焊条 | E4315 | 大西洋 | Ф3.2 | 若干 |
| 焊丝 | ER50-6 | 大西洋 | Ф1.0 | 若干 |
| 氩弧焊丝 | SLD-50G | 索力得 | Ф2.5 | 若干 |
| CO2气体 |  |  |  | 6瓶 |
| 混合气体 |  |  | 80%Ar+20%CO2 | 6瓶 |

七、选手须知

1. 选手自备的工、刀、量具清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面罩 | 自定 | 1个 |
| 2 | 手套 | 自定 | 1双 |
| 3 | 锤子 | 自定 | 1个 |
| 4 | 焊渣锤 | 自定 | 1个 |
| 5 | 凿子 | 自定 | 1把 |
| 6 | 锉刀 | 自定 | 1把 |
| 7 | 钢丝刷 | 自定 | 1把 |
| 8 | 砂纸 | 自定 | 若干 |
| 9 | 钢直尺 | 300mm | 1把 |
| 10 | 钢角尺 | 自定 | 1把 |
| 11 | 水平尺 | 自定 | 1把 |
| 12 | 活动板手 | 250mm | 1把 |
| 13 | 直磨机 | 自定 | 1台 |
| 14 | 角磨机 | 自定 | 1台 |
| 15 | 钢丝钳 | 自定 | 1把 |
| 16 | 钢锯条 | 自定 | 若干 |
| 17 | 钨级 | Ф2.4 | 若干 |
| 18 | 安全防护用品 | 自定 | 1套 |

2. 焊接操作规范

（1）赛前

① 选手必须穿戴好安全防护用品参加竞赛。

② 竞赛试件由工作人员分发到工位，选手要对照试卷检查试件，确认无误。

③ 严禁将焊接试件及辅助工具摆放在焊接设备电源线或电缆上。

④ 清渣时要戴好防护眼镜，注意清渣方向，防止伤害他人和自己。

⑤ 试件应牢固固定在工作平台上。

（2）赛中

①起动焊机前,应检查焊接设备，确认焊接设备运转正常无异后,方可进行焊接操作。如有特殊情况,应及时举手向裁判示意。

②不允许坐姿及靠墙焊接试件。

③试件焊缝最高点的定位高度不得超过1.2米。

④ 焊接竞赛开始后一律不准使用电动工具等对试件进行加工。

⑤ 选手测试电流，只能在指定的试板上进行。

⑥ 试件施焊过程中，均应在焊接工作台架上进行，定位后不得再变换位置和方向。如遇清理焊缝使试件移位，应在裁判监督下恢复原位。除最后表面清理外，试件未焊完不准取下。不得在试件上作任何标记，否则按0分处理。

⑦ 施焊过程中，若试件焊废或不按试卷规定位置进行焊接，不予补发试件。

⑧ 由于不可抗拒因素影响操作时，经裁判长核实情况后裁决。

⑨操作中，焊条头不可随意乱丢，避免焊接设备及焊接电缆受损。

（3）赛后

① 操作完毕后，必须立即切断电源，清理竞赛现场。

② 交试件前，选手应认真清理试件表面的焊渣、飞溅，但不能破坏试件焊缝的原始成形状态。

③ 竞赛用剩的焊条、焊丝应及时清理并摆放在规定位置。

3. 选手注意事项

（1）选手根据清单自带工、刀、量具等。

（2）参赛选手按规定时间到达指定地点，凭参赛证、学生证和身份证（三证必须齐全）进入赛场，并随机抽取工位号。各队领队和指导老师，以及其他未经竞赛组委会批准的工作人员不得进入竞赛场地。

（3）赛前60分钟，对参赛选手进行检录，赛前50分钟参赛选手对试件进行组对。

（4）参赛选手不得携带通讯工具和其它未经允许的资料、物品进入大赛场地，不得中途退场。如出现较严重的违规、违纪、舞弊等现象，经裁判组裁定取消竞赛成绩。

（5）参赛选手竞赛前15分钟进入竞赛工位，清点工具，确认现场条件无误；竞赛时间到方可开始操作。选手迟到15分钟取消竞赛资格。

（6）竞赛时间为连续进行，竞赛过程中食品和饮水由赛场统一提供，选手休息、饮食和如厕时间都计算在竞赛时间内。

（7）参赛选手要严格遵照操作规程进行竞赛，符合安全、文明生产要求。

（8）参赛选手的着装及所带用具不得出现参赛队及学校标识。

（9）竞赛过程中，参赛选手须严格遵守相关操作规程，确保设备及人身安全，并接受裁判员的监督和警示；若因选手个人因素造成设备故障，裁判长有权决定终止竞赛;若因非选手个人因素造成设备故障，由裁判长视具体情况做出裁决（暂停竞赛计时）。

（10）参赛选手完成竞赛项目后，立即提请裁判到工位处检查确认并登记相关内容，竞赛终止时间由裁判员记录，选手签字确认后，裁判填写执裁报告；参赛选手结束竞赛后不得再进行任何操作。

（11）竞赛结束，参赛选手需清理现场，并将现场设备、设施恢复到初始状态，与现场工作人员完成工具交接，选手在工位等待到竞赛时间结束，按裁判员指令离开赛场。

（12）当听到竞赛结束指令时，参赛选手应立即停止操作，不得以任何理由拖延竞赛时间。